IV.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ZAKUP  I  DOSTAWY SOLI,  PIASKU  WRAZ  Z  WYKONANIEM  MIESZANKI  Z  SOLĄ ORAZ  ZAKUP  I  DOSTAWĘ  ŻUŻLA

1.    Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące dostaw soli drogowej z antyzbrylaczem piasku i żużla do uszorstniania nawierzchni drogowych, na plac składowy Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu  oraz wykonanie mieszanki piasku z  solą na wyżej  wymienionym placu.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument  przetargowy

i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

1.3.1.Zakup, dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem, piasku oraz wykonanie mieszanki z solą

(sól zapewnia PZD) na składowisko PZD w Grudziądzu.

1.3.2.Zakup i dostawa żużla na składowisko PZD w Grudziądzu.

1.4.  Określenia podstawowe.

Użyte w niniejszej SST określenia są zgodne  z  obowiązującymi normami i przepisami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót /usług/.

Za jakość dostarczonych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymogami

niniejszej SST odpowiedzialny jest  Wykonawca robót.

2.    Materiały.

# Materiały stosowane do likwidacji gołoledzi i uszorstniania nawierzchni powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:

- sól drogowa z antyzbrylaczem – zawartość chlorku sodu NaCL – co najmniej 90%, zawartość wody – 3% maksymalnie, zawartość substancji nierozpuszczalnej w wodzie – 8,0% maksymalnie (Nowa edycja w/w normy, tj. „PN C-840-2: 1998 Sól (chlorek odu)Sól spożywcza” zastąpiła starą normę PN 86/C-84081/02)

- piasek - PN-B-11113 ÷ 1996  odmiana IV lub o uziarnieniu  do 2 mm

- żużel wielkopiecowy kawałkowy - PN-64/E-23004 klasy III

- żużel kotłowy /paleniskowy/ - PN-60/E-23011

- mieszanina piasku z solą powinna zawierać 10-15% soli lub inną ilość podaną przez PZD

oraz mieć jednorodną strukturę.

3.    Sprzęt

Do przygotowania mieszanek należy używać  betoniarki  przeciwbieżne  i  wolnospadowe,

suszarki bębnowe, dozatory lub inne urządzenia dające gwarancję jednolitości mieszanki.

- Transport - dowolne środki transportu.

- Wykonanie robót.

  - Dostawa soli drogowej – będzie polegała na dowozie soli drogowej z antyzbrylaczem na składowisko PZD w Grudziądzu.

  - Zakup i dostawa piasku wraz z wykonaniem mieszanki /sól PZD/ -  będzie polegało

na zakupie i dowozie piasku na składowisko PZD w Grudziądzu oraz wykonaniu jednolitej mieszaniny piasku z solą na w/w składowisku wraz ze spryzmowaniem.

5.3.  Zakup i dostawa żużla /kosztorys ofertowy/ - będzie polegało na zakupie i dostawie żużla

na składowisko PZD w Grudziądzu wraz z pryzmowaniem

- Kontrola jakości robót.

Kontroli podlega każda partia dostawy, o ile pochodzi z przemysłu, lub na początku sezonu, o ile pochodzi z  piaskowni i materiał jest jednorodny.

- Obmiar robót

Jednostką  obmiaru jest  1 Mg dostarczonego piasku i soli drogowej wraz z wykonaniem mieszanki lub 1 Mg dostarczonego żużla.

- Odbiór robót

# Każda partia dostarczonych  materiałów   winna   być potwierdzona  przez  kierownika

PZD w Grudziądzu lub osobę przez niego upoważnioną.

# Podstawą  wystawienia  faktury będzie protokół potwierdzający dostawę soli drogowej z

# antyzbrylaczem i  piasku z wykonaniem  mieszanki lub dostawę żużla,  podpisany przez

# Kierownika PZD lub osobę upoważnioną  i Wykonawcę.

Faktura będzie regulowana w okresie 30 dni od dnia otrzymania.

- Podstawa płatności

  - Za dostawę 1 Mg soli drogowej z antyzbrylaczem cena obejmuje :

- wartość soli

- transport na składowisko PZD

9.2  Za dostawę 1 Mg piasku wraz z wykonaniem mieszanki cena obejmuje:

- zakup piasku,

- transport na składowisko PZD,

- wykonanie mieszanki piasku z solą /sól dostarczona przez PZD/

- spryzmowanie mieszanki.

9.3  Za dostawę 1 Mg żużla cena jednostkowa obejmuje:

- zakup żużla,

- transport na składowisko PZD.

9.4. Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie potwierdzonej

przez Kierownika PZD lub upoważnionego przez niego pracownika dostawy materiałów, po dostarczeniu min. 50 % ilości wynikających z Instrukcji  dla  Wykonawców pkt. 4, .zadania K - L.

- Przepisy związane

- Wytyczne zimowego utrzymania, do wglądu w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg

w Grudziądzu.