D-05.3.16

Likwidacja spękań siatkowych i rakowin

- Wstęp

1.1.    Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru likwidacji spękań siatkowych nawierzchni przy użyciu emulsji

asfaltowej i grysów   na drogach powiatowych obciążonych ruchem  od lekkiego

do ciężkiego włącznie na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.

1.2.    Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.    Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie naprawy  powierzchniowych spękań siatkowych i  rakowin  w  ilości  ok. 9 000m² .

1.4.    Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi technicznymi oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych MK-CZDP 1984r.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za  jakość ich wykonania oraz za zgodność  z  SST  i poleceniami  zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót zawiera SST D 00.00.00 "Wymagania ogólne".

- Materiały

2.1.   Materiałami  stosowanymi  przy  naprawie  powierzchniowych spękań sitkowych i

rakowin  według zasad  niniejszej  SST  są :

2.1.1  Grys i kliniec - powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-84/6774-02.

Dla dróg krajowych obciążonych ruchem ciężkim i średnim winny to być grysy bazaltowe frakcji 2/4 lub 4/6,3 mm; dla pozostałych dróg mogą być również grysy granitowe lub z kamienia polnego.

Kruszywo używane do remontu nawierzchni powierzchniowo - bitumicznej powinno być czyste i suche. Nie zaleca się składowania grysów do remontu na poboczach, lecz dowożenie ich bezpośrednio przed użyciem.

Kruszywo używane do warstwy ścieralnej powinno być klasy I.

2.1.2 Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa - wg.BN-71/6271-02 o zawartości asfaltu 65% -                                                            w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się stosowanie innego lepiszcza.

- Sprzęt

Przy  naprawie powierzchniowych  rakowin wykonawca robót powinien dysponować

następującym, sprawnym technicznie sprzętem :

a) „remonter ” –  wyklucza  się możliwość  wykonania robót  inną  technologią ,

b) szczotka mechaniczna lub ręczna stalowa,

c) ubijak ręczny lub płyta.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST pkt.3  Wymagania ogólne.

- Transport

Lepiszcza należy przewozić w stanie płynnym, w cysternach posiadających izolację

termiczną i wyposażonych w urządzenia grzejne oraz zabezpieczonych przed dostępem

wody. Kruszywo może być przewożone dowolnym środkiem transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST pkt.4 Wymagania ogólne.

- Wykonanie robót

5.1. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji ruchu                                                                uwzględniający  oznakowanie i wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany remont               nawierzchni  grysami.

5.2.   Likwidacja spękań siatkowych nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów

obejmuje następujące czynności:

- oznakowanie robót drogowych,

- ręczne lub mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,

- skropienie przy  użycia „remontera”, emulsją asfaltową  szybkorozpadową o zawartości asfaltu  65%  w  ilości 1,3÷1,7 kg/m2  /w  zależności  od  wielkości  spękań/,

- zasypanie pod  ciśnieniem  spryskanej powierzchni grysami twardymi otoczonymi, o   uziarnieniu   2/4   lub  4/6,3 mm  w  ilości  8-10 kg/m²,

- zagęszczenie rozsypanego kruszywa,

- oczyszczenie  nawierzchni z ewentualnego  nadmiaru  grysów,

- uporządkowanie pasa drogowego po remoncie,

- prace pomiarowe.

5.3.   Warunki atmosferyczne.

Robót nie należy prowadzić przy deszczowej pogodzie, nawierzchnia powinna być sucha, przy temperaturze otoczenia  min. 5°C.

6.      Kontrola jakości robót

6.1.   Rodzaje badań obejmują :

1. oględziny zewnętrzne,

2. pomiar równości.

6.1.1 Oględziny zewnętrzne.

Przy oględzinach zewnętrznych ustala się, czy:

a) miejsca naprawione nie są przebitumowane, co charakteryzuje się wyciskaniem

przez koła pojazdów śladów na nawierzchni,

b) miejsca naprawione  nie  są niedobitumowane, co charakteryzuje się ruchem ziaren

kruszywa pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez koła

pojazdów,

c) bitum przy remoncie nie został przegrzany, co charakteryzuje się łatwością wyjęcia

ręcznie poszczególnych ziaren kruszywa z miejsca naprawionego.

6.1.2 Równość nawierzchni.

Naprawa  powierzchniowych  rakowin  powinna być wykonana w  ten sposób, aby miejsce naprawione po zajeżdżeniu nie zniekształcało profilu podłużnego i poprzecznego nawierzchni.

Pomiar równości wykonuje się przez przyłożenie do naprawionej nawierzchni łaty wzdłuż osi nawierzchni i w poprzek nawierzchni.

Maksymalne nierówności pomiędzy krawędziami wykonywanego remontu powinny mieścić  się w przedziale nierówności 4-6 mm.

6.2.   Ocena wyników badań.

Remont należy uznać za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni.

Kwalifikuje się poszczególne miejsca naprawione.

Postępowanie w przypadku ujemnego wyniku badania.

6.3.1 Przy niedostatecznej ilości użytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiszcza

przegrzanego luźne ziarna kruszywa należy usunąć i naprawę wykonać ponownie.

7.     Obmiar robót

Jednostką obmiarową wykonania naprawy powierzchniowych spękań siatkowych i  rakowin nawierzchni jest m².

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót. Obmiar robót obejmuje

roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania

uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą i nadzorem.

8.     Odbiór robót

  - Zasady odbioru określa  SST D 00.00.00 Wymagania ogólne pkt.8.

8.2.  Likwidację spękań uznaje się za wykonaną prawidłowo, jeśli wszystkie wyniki badań i

pomiarów okazały się zgodne z wymogami określonymi w pkt. 2, 5 i 6 niniejszej specyfikacji.

8.3.  W przypadku stwierdzenia wad, zamawiający ustali zakres robót poprawkowych lub

dokona potrąceń za obniżoną jakość.

8.4.  Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe  Wykonawca dokona na własny koszt, w terminie

uzgodnionym z Zamawiającym.

- Podstawa płatności

Za 1 m² robót zlikwidowanych spękań siatkowych nawierzchni zgodnie z obmiarem, z

uwzględnieniem ewentualnych potrąceń.

Cena jednostkowa obejmuje ustalenia ogólne zawarte w specyfikacji D 00.00.00 pkt.9 oraz wykonanie wszystkich czynności wymienionych w pkt.5 niniejszej specyfikacji.

- Przepisy związane

  - Normy

1.PN-65/C-96170   Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

2.PN-72/C-97031   Produkty węglopochodne. Smoły drogowe.

3.BN-71/6771-02   Nawierzchnie drogowe. Asfaltowa emulsja szybkowiążąca .

4.BN-66/6774-01   Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.

5.BN-84/6774-02   Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

6.BN-71/6771-02   Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa.

7.BN-70/8931-08   Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszcz bitumicznych do kruszywa.

10.2. Inne dokumenty

1. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych, produkowanych z

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych, MK-CZDP 1984 rok.

2. Świadectwa nr 103/86 i nr 126/91 dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, wydane przez IBDiM :  asfaltosmoły AS 300/500 i AS 800/1400.

3. Świadectwo nr 107/87  dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez IBDiM : Dikamin R, emulgator emulsji asfaltowej i środek adhezyjny asfaltu.