D-05.03.16
Likwidacja spękań siatkowych i rakowin

1. Wstęp 
1.1.    Przedmiot SST. 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
          wykonania i odbioru likwidacji spękań siatkowych nawierzchni przy użyciu emulsji 
          asfaltowej i grysów   na drogach powiatowych obciążonych ruchem  od lekkiego 
         do ciężkiego włącznie na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.
1.2.    Zakres stosowania SST. 
          Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
          kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.    Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie naprawy  powierzchniowych spękań siatkowych i  rakowin  w  ilości  ok. 9 000m² .
1.4.    Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi technicznymi oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych MK-CZDP 1984r.
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za  jakość ich wykonania oraz za zgodność  z  SST  i poleceniami  zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót zawiera SST D 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2. Materiały 
2.1.   Materiałami  stosowanymi  przy  naprawie  powierzchniowych spękań sitkowych i 
         rakowin  według zasad  niniejszej  SST  są : 
2.1.1  Grys i kliniec - powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-13043:2004.
Dla dróg krajowych obciążonych ruchem ciężkim i średnim winny to być grysy bazaltowe frakcji 2/4 lub 4/6,3 mm; dla pozostałych dróg mogą być również grysy granitowe lub z kamienia polnego.
Kruszywo używane do remontu nawierzchni powierzchniowo - bitumicznej powinno być czyste i suche. Nie zaleca się składowania grysów do remontu na poboczach, lecz dowożenie ich bezpośrednio przed użyciem. 
Kruszywo używane do warstwy ścieralnej powinno być klasy I.
2.1.2 Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa – zgodnie z PN-EN 13808 o zawartości asfaltu 65% -                                                            w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się stosowanie innego lepiszcza.
3. Sprzęt 
          Przy  naprawie powierzchniowych  rakowin wykonawca robót powinien dysponować 
          następującym, sprawnym technicznie sprzętem : 
          a) „remonter ” –  wyklucza  się możliwość  wykonania robót  inną  technologią ,
          b) szczotka mechaniczna lub ręczna stalowa,
          c) ubijak ręczny lub płyta.
          Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST pkt.3  Wymagania ogólne.
4. Transport 
          Lepiszcza należy przewozić w stanie płynnym, w cysternach posiadających izolację 
          termiczną i wyposażonych w urządzenia grzejne oraz zabezpieczonych przed dostępem 
          wody. Kruszywo może być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
          Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST pkt.4 Wymagania ogólne. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji ruchu uwzględniający  oznakowanie i wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany remont nawierzchni  grysami.

5.2.   Likwidacja spękań siatkowych nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów 
obejmuje następujące czynności:
- oznakowanie robót drogowych,
- ręczne lub mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,
- skropienie przy  użycia „remontera”, emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu  65%  w  ilości 1,3÷1,7 kg/m2  /w  zależności  od  wielkości  spękań/,  
- zasypanie pod  ciśnieniem  spryskanej powierzchni grysami twardymi otoczonymi, o   uziarnieniu   2/4   lub  4/6,3 mm  w  ilości  8-10 kg/m²,

- zagęszczenie rozsypanego kruszywa,
- oczyszczenie  nawierzchni z ewentualnego  nadmiaru  grysów, 
- uporządkowanie pasa drogowego po remoncie, 
- prace pomiarowe. 
5.3.   Warunki atmosferyczne. 
Robót nie należy prowadzić przy deszczowej pogodzie, nawierzchnia powinna być sucha, przy temperaturze otoczenia  min. 5°C.
6.      Kontrola jakości robót 
6.1.   Rodzaje badań obejmują : 
1. oględziny zewnętrzne,
2. pomiar równości.
6.1.1 Oględziny zewnętrzne. 
Przy oględzinach zewnętrznych ustala się, czy: 
 a) miejsca naprawione nie są przebitumowane, co charakteryzuje się wyciskaniem 
przez koła pojazdów śladów na nawierzchni, 
b) miejsca naprawione  nie  są niedobitumowane, co charakteryzuje się ruchem ziaren 
kruszywa pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez koła 
pojazdów,
c) bitum przy remoncie nie został przegrzany, co charakteryzuje się łatwością wyjęcia 
ręcznie poszczególnych ziaren kruszywa z miejsca naprawionego.
6.1.2 Równość nawierzchni. 
Naprawa  powierzchniowych  rakowin  powinna być wykonana w  ten sposób, aby miejsce naprawione po zajeżdżeniu nie zniekształcało profilu podłużnego i poprzecznego nawierzchni. 
Pomiar równości wykonuje się przez przyłożenie do naprawionej nawierzchni łaty wzdłuż osi nawierzchni i w poprzek nawierzchni.
Maksymalne nierówności pomiędzy krawędziami wykonywanego remontu powinny mieścić  się w przedziale nierówności 4-6 mm. 
6.2.   Ocena wyników badań. 
Remont należy uznać za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. 
Kwalifikuje się poszczególne miejsca naprawione.
Postępowanie w przypadku ujemnego wyniku badania. 
6.3.1 Przy niedostatecznej ilości użytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiszcza 
przegrzanego luźne ziarna kruszywa należy usunąć i naprawę wykonać ponownie. 
7.     Obmiar robót 
Jednostką obmiarową wykonania naprawy powierzchniowych spękań siatkowych i  rakowin nawierzchni jest m². 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót. Obmiar robót obejmuje 
roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania 
uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą i nadzorem.
8.     Odbiór robót 
8.1. Zasady odbioru określa  SST D 00.00.00 Wymagania ogólne pkt.8.
8.2.  Likwidację spękań uznaje się za wykonaną prawidłowo, jeśli wszystkie wyniki badań i 
 pomiarów okazały się zgodne z wymogami określonymi w pkt. 2, 5 i 6 niniejszej specyfikacji.
8.3.  W przypadku stwierdzenia wad, zamawiający ustali zakres robót poprawkowych lub 

dokona potrąceń za obniżoną jakość.
8.4.  Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe  Wykonawca dokona na własny koszt, w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym.
9. Podstawa płatności 
Za 1 m² robót zlikwidowanych spękań siatkowych nawierzchni zgodnie z obmiarem, z 
uwzględnieniem ewentualnych potrąceń.
Cena jednostkowa obejmuje ustalenia ogólne zawarte w specyfikacji D 00.00.00 pkt.9 oraz wykonanie wszystkich czynności wymienionych w pkt.5 niniejszej specyfikacji.
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1.PN-65/C-96170   Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
2.PN-72/C-97031   Produkty węglopochodne. Smoły drogowe. 
3.BN-71/6771-02   Nawierzchnie drogowe. Asfaltowa emulsja szybkowiążąca . 
4. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń.
6.PN-EN 13808   Asfalty i lepiszcza. asfaltowe 
7.BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszcz bitumicznych do kruszywa. 
10.2. Inne dokumenty 
1. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych, produkowanych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych, MK-CZDP 1984 rok. 
2. Świadectwa nr 103/86 i nr 126/91 dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, wydane przez IBDiM : asfaltosmoły AS 300/500 i AS 800/1400. 
3. Świadectwo nr 107/87  dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez IBDiM : Dikamin R, emulgator emulsji asfaltowej i środek adhezyjny asfaltu. 
PAGE  
25

